Приложение № 1 к приказу министерства

дорожного хозяйства Калужской области

«____»_____________2011 г

Мероприятия

по повышению качества дорожных работ и организация системы входящего лабораторного контроля качества материалов, применяемых при проведении

дорожных работ

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Земляное полотно |  |  |
| 1.1 | Контроль за подготовкой основания земляного полотна согласно СНиП 3.06.03-85 п.п.4.76,4.77, СНиП 2.05.02-85 табл. 22 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.2 | Определение качества грунта рабочего слоя согласно классификации грунтов по ГОСТ 25100-95,СНиП2.05.02-85 п.6.14 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.3. | Контроль за толщиной отсыпаемых слоёв земляного полотна согласно СНиП 3.06.03-85 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.4. | Определение плотности и влажности отсыпаемых слоев согласно ГОСТ 5180-84, СНиП 3.06.03-85 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.5. | Определение высотных отметок согласно СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.6. | Определение поперечного уклона и заложения откосов согласно СНиП 3.06.03-85 п.п.4.76,4.77 приложение 2.п.5 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 1.7. | Повышение прочности земляного полотна на пучинистых грунтах с использованием различных материалов согласно ГОСТ 25100-95 , СНиП 3.06.03-85 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 2. | Устройство и укрепление обочин |  |  |
| 2.1. | Визуальное определение вида и качества грунта | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 2.2. | Определение плотности грунта согласно ГОСТ 5180-84, экспресс метод , СНиП 3.06.03-85 п.п.4.76,4.77 приложение 2 п.5 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 2.3. | Определение ширины укрепления обочин согласно проекта, СНиП 3.06.03-85 п.п.4.76,4.77 приложение 2 п.5 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 2.4. | Определение вида и качества материала укрепления согласно проекта ,по ГОСТ 25100 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 2.5. | Определение толщины укрепления обочин и поперечных уклонов согласно СНиП 3.06.03-85 п.п.4.76,4.77 приложение 2 п.5 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 3. | Дорожная одежда |  |  |
|  | Щебеночное основание |  |  |
| 3.1. | Контроль за качеством материалов согласно отбора проб, испытаниям по ГОСТ 8267-82, по проекту | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 3.2. | Определение ширины и толщины слоя согласно СНиП 3.06.03-85 п.1.13,приложение 2 , п.5, по проекту | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 3.3. | Определение поперечных уклонов, ровности согласно проекта, СНиП 3.06.03-85п.1.13 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 3.4. | Контроль за качеством уплотнения согласно СНиП 3.06.03-85,п.7.36 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 4. | Асфальтобетонные покрытия |  |  |
| 4.1. | Определение ширины и толщины слоя согласно проекта, СНиП 3.06.03-85,п.1.13 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 4.2. | Определение поперечных уклонов согласно СНиП 3.06.03-85 п.1.13 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 4.3. | Определение ровности, сцепления, шероховатости покрытия согласно СНиП 3.06.03-85 приложение 2 п.5 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 4.4. | Контроль при укладке асфальтобетонной смеси: -Наличие документов и приборов на месте производства работ -утвержденная схема организации дорожного движения на период производства работ; -утвержденные регламенты на устройство конструктивных слоев -схема укладки асфальтобетонного покрытия; -паспорта, накладные на а/бетонную смесь на каждую машину с отметкой мастером температуры поступающей смеси и время прибытия; -термометр, 3-х метровая рейка, нивелир; Определение водонасыщения по ГОСТ 9128-97 Купл по СНиП 3.06.03-85 Контроль за качеством асфальтобетонной смеси | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 5. | Контроль качества работ при строительстве мостов и искусственных сооружений: - проверка качества цементобетона на прочность, морозостойкость удобоукладываемость -проверка адгезии оклеечной гидроизоляции - водонепроницаемость -вовлечение воздуха в бетон - проверка фильтрации песков конусов -засыпка водопропускных труб - уплотнения грунта Контроль за бетоном в зимнее время: согласно ГОСТ 12730-.5-84 СНиП 3.06.04-919не менее 2 м/сут) СНиП 3.06.04-91 СНиП 3.06.03-85 СНиП 3.06.04-91 таб 28 | В соответствии с графиком производства работ | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 6. | Проверка готовности строительных подрядных лабораторий и а/бетонных заводов к строительному сезону: -контроль метрологического обеспечения лабораторий подрядных организаций; -контроль качества дорожно-строительных материалов, используемых подрядными организациями для дорожных работ; -проверка и утверждение рецептов асфальтобетонных смесей и бетонных смесей подрядных организаций; -проверка рецептов на литую асфальтобетонную смесь, регламентов на приготовление литой смеси в подрядных организациях на АБЗ или установке «Мадпатчер» -контроль за ходом работ по ямочному ремонту | В течение года | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 7. | Проверка качества пескосоляной смеси (ПСС) и компонентов, входящих в ее состав согласно ОДМ 218.2.027-2003 | При подготовке к зимнему содержанию | КУ «Калугадорзаказчик» |
| 8. | Летнее содержание автодорог: -ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий - проверка качества обрубки кромок выбоин, очистка от пыли и грязи, остатков крошек асфальта, обработка битумом дна и краев выбоин; -качество ямочного ремонта - соответствие асфальтобетонной смеси согласованному типу, марке; -температура асфальтобетонной смеси; -ровность уложенного покрытия; - При выполнении ремонта большими площадями сплошным слоем контроль а/бетона | В течении летнего сезона | КУ «Калугадорзаказчик» |