ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК»

ПРИКАЗ

«_09_»_апреля_ 2009  г.	№  39_

г. Калуга

Об утверждении стандартов организации                                 ГУ «Калугадорзаказчик» по содержанию и ремонту автомобильных дорог Калужской области

В целях качественного выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Калужской области в соответствии со статьей 17 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2006 №184-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить разработанные ГУ «Калугадорзаказчик» стандарты организации:

1.1.	Стандарт организации ГУ «Калугадорзаказчик» №1 на ремонт (усиление дорожных покрытий с использованием щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей ЩМАС);

1.2.	Стандарт организации ГУ «Калугадорзаказчик» №2 на производство работ по ликвидации ям и выбоин на покрытии с применением холодной всесезонной асфальтобетонной смеси (ХВАС);

1.3.	Стандарт организации ГУ «Калугадорзаказчик» №3 на устройство одиночной шероховатой поверхности обработки с синхронным распределением материалов;

1.4.	Стандарт организации ГУ «Калугадорзаказчик» №4 на производство работ по ликвидации ям, выбоин и раскрытых трещин в покрытии струйно-инъекционным методом с использованием установки типа УДР-1;

1.5.	Стандарт организации ГУ «Калугадорзаказчик» №5 на производство работ по ликвидации ям и выбоин на покрытии автодорог с применением литой асфальтобетонной смеси ТИП 1.

2.	Петровой И.В., начальнику отдела планирования и финансирования программ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и мостов, включить в государственные контракты с подрядными организациями пункт, обеспечивающий безусловное выполнение работ с применением утвержденных стандартов организации ГУ «Калугадорзаказчик».

3.	Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. начальника Парфенова М.Е.

Начальник                                                                                          Г. В. Козлов

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУ «Калугадорзаказчик»

от __09.04.2009__ №_39_

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГУ «Калугадорзаказчик» №5

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯМ И ВЫБОИН НА ПОКРЫТИИ А/ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЛИТОЙ А/БЕТОННОЙ СМЕСИ ТИП I

1.	Назначение

Применяется для ликвидации ям, выбоин и просадок в покрытии автодорог I-V технической категории, так же для устранения разрушений в местах сопряжения деформационных швов мостов и путепроводов с покрытием а/дороги и мостового полотна.

Не рекомендуется применять в местах стоянок грузового автотранспорта и на участках с большим продольным или поперечным уклоном а/дороги (более 40%).

2.	Условия применения

Используется в любом сезоне в течение года при температуре воздуха до - 10°С (ниже - только при аварийных ситуациях), при отсутствии значительных осадков на момент выполнения работ.

Площадь ремонтируемых ям и выбоин не более Зм2.

3.	Технология производства работ

а)	Подготовка поврежденного места:

-, удаление разрушенной или ослабленной части кромки;

-	очистка выбоины от пыли и грязи, в зимний период от снега и наледи;

-	подгрунтовка дна и краев выбоины тонким слоем битумной эмульсии. При холодной погоде, в виду невозможности применения битумной эмульсии, допускается выполнять подгрунтовку выбоины праймером (битум + бензин).

б)	Транспортировка смеси:

производится специальными автомашинами типа термос-бункер, обеспечивающими в процессе транспортировки подогрев и перемешивание смеси, рабочая температура смеси 180°С-200°С.

в) Укладка смеси:

-	распределение смеси в подготовленную выбоину и разравнивание гладилками;

-	удаление излишков на спайках с кромкой;

-	россыпь мелкого щебня (высевок) по поверхности отремонтированной выбоины;

-	прикатка   щебня   (высевок)   ручным   катком   после   остывания   смеси   до 80°С-100°С.

Движение автомобильного транспорта на отремонтированном участке открывается
не ранее чем 3 часа после завершения работ. При отрицательных температурах воздуха -
через 1,5 часа.

Для обеспечения безопасности производства работ и соблюдения технологических требований по открытию движения автотранспорта по отремонтированному участку, перед началом   производства  работ  устанавливаются  дорожные  знаки,   ограждающие и  направляющие     устройства в соответствии со схемой ограждения места     работ, согласованной с ГИБДД.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУ «Калугадорзаказчик»

от __09.04.2009__ №_39_

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГУ «Калугадорзаказчик» №1

НА РЕМОНТ (УСИЛЕНИЕ) ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ С          ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫХ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ (ЩМАС)

1.	Назначение

ЩМАС применяется для устройства новых и усиления существующих верхних слоев дорожных покрытий на автодорогах I-III технической категории, с большой интенсивностью движения автотранспорта, а также на а/дорогах IV, V технической категории на участках с движением большегрузных (тяжеловесных) транспортных средств.

Рекомендуется для усиления дорожных покрытий на городских улицах, особенно с наличием троллейбусных и автобусных маршрутов.

На автодорогах с движением преимущественно малотоннажных транспортных средств рекомендуется использовать ЩМА-10.

Для автодорог с интенсивным движением крупнотоннажного транспорта применяется ЩМА-15, ЩМА-20.

Толщина укладываемого слоя должна быть не менее 2,5 максимальных размеров щебня в составе смеси.

2.	Условия применения

Температуре воздуха при устройстве ЩМА должна быть не менее 5°С. Работы ведутся в сухую погоду на просохшем основании или нижнем слое покрытия.

3.	Технология производства работ

Смеси ЩМА следует укладывать на заранее подготовленную поверхность основания при температуре окружающего воздуха не ниже 5°С.

При необходимости проводят разделку и санирование трещин старого покрытия, фрезерование поверхности под проектную отметку или укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Для обеспечения сцепления поверхность нижнего слоя очищают от пыли и грязи механическими щетками после чего обрабатывают битумной эмульсией.

Подгрунтовка распределяется автогудронатором с расходом эмульсии 0,2-0,3 л/м . На отфрезерованную поверхность битумной эмульсии требуется в 1,5 раза больше. Перерасход битума в связующем слое не допускается. Пролитый и «лишний» битум необходимо удалить.

Горячая щебеночно-мастичная смесь укладывается и уплотняется как стандартная смесь обычным асфальтоукладчиком и гладковальцевыми катками. Укладку рекомендуется производить по возможности на полную ширину проезжей части асфальтоукладчиком на гусеничном ходу, оснащенным автоматической системой обеспечения ровности и поперечного уклона. Автоматическая система выдерживания ровности должна работать от копирной струны, датчика поперечного уклона, опорного башмака или от длинной копирной лыжи.

При укладке слоя не на полную ширину технические захватки должны соответствовать применяемой технике и обеспечивать минимальную протяженность «холодных» продольных и поперечных* стыков при сопряжении укладываемых полос.

Перед началом укладки асфальтоукладчики устанавливаются в исходное положение и подготавливаются к работе:

-	выглаживающую плиту располагают на деревянных брусках (стартовых колодках) параллельно основанию на высоту проектной толщины слоя и припуска на уплотнение 5-10% (проектной толщины слоя) и затем прогревают до температуры 160°С в течение 10-20 мин. в зависимости от погодных условий;

-	задают угол атаки выглаживающей плите 2-3 град.;

-	настраивают автоматическую систему обеспечения ровности и поперечного уклона;

-	проверяют соответствие длины и высотного положения распределительного шнека    укладчика геометрическим размерам укладываемого слоя ЩМА, расстояние от нижней

кромки лопасти шнека до поверхности основания должно составлять примерно половину толщины слоя.

-	настраивают датчики подачи смеси, поддерживающие определенный уровень материала на концах шнекового распределителя;

-	устанавливают режим работы трамбующего бруса и виброплиты: ход трамбующего бруса должен быть 5-6мм, частота ударов трамбующего бруса около 1000мин"1 , частота вибрации виброплиты в пределах 40Гц. Вибрацию следует включать только в крайних случаях при толщине устраиваемого слоя не меньше трехкратного размера зерен щебня в смеси.

В момент выгрузки в бункер асфальтоукладчика температура смеси должна быть не ниже 160°С.

После прохода асфальтоукладчика на поверхности уложенного слоя ЩМА не должно быть трещин, раковин, нарушения сплошности и других дефектов.

Замеченные дефекты можно исправить вручную до начала уплотнения слоя катками путем добавления и разравнивания горячей смеси в этих местах. Однако следует иметь ввиду, что липкость смесей ЩМА значительно выше, чем обычных смесей для плотного асфальтобетона по ГОСТ9128-97. Для ручных работ щебеночно-мастичная смесь «тяжелая».

Для  получения  ровной поверхности слоя  износа необходимо  обеспечивать „ непрерывность укладки щебеночно-мастичной смеси. Рекомендуемая скорость укладки не менее 2-3 м/мин.

Регулирующие заслонки каждого пластинчатого питателя укладчика должны быть отрегулированы для равномерной подачи смеси в шнековую камеру. Асфальтобетонная смесь должна заполнять ее на уровне либо немного выше оси вала шнека. Если система подачи смеси отрегулирована, то пластинчатые контейнеры с каждой стороны укладчика будут редко простаивать. Непрерывная работа органов подачи материала обеспечивает постоянный уровень смеси перед свободно плавающей выглаживающей плитой и является основным условием получения ровной поверхности покрытия.

При непродолжительных перерывах в доставке смеси ее не рекомендуется полностью вырабатывать из бункера асфальтоукладчика. Бункер всегда должен быть

заполнен не менее чем на 25%. В случае вынужденной остановки асфальтоукладчика на 15-20 мин. оставшуюся смесь из бункера необходимо переместить в обогреваемую шнековую камеру, так как смеси ЩМА при охлаждении затвердевают быстрее, чем обычные смеси. При продолжительных перерывах поступления смеси с АБЗ следует израсходовать всю смесь, находящуюся в бункере, шнековой камере и под плитой асфальтоукладчика.

Особое внимание необходимо уделять устройству «холодных» продольных и поперечных стыков при сопряжении укладываемых полос. Поперечные сопряжения должны быть перпендикулярны оси дороги. Края ранее уложенной полосы обрубают вертикально и смазывают битумом или битумной эмульсией. Холодный поперечный стык необходимо прогреть, установить укладчик таким образом, чтобы виброплита находилась над краем ранее уложенного слоя покрытия, затем наполнить шнековую камеру горячей смесью. Длина полосы укладки, позволяющая обеспечить хорошее сопряжение смежных полос, назначается в пределах от 50 до 200 м в зависимости от скорости охлаждения, ь^' Уложенный слой ЩМА следует уплотнять при максимальной температуре тяжелыми гладковальцевыми катками статического действия, стальные вальцы которых смачиваются в процессе укатки водой, которые должны двигаться короткими захватками со скоростью 5-6 км/час как можно ближе к асфальтоукладчику за 4-6 проходов катка по одному следу. Уплотнять слой катком с включенной вибрацией не рекомендуется.

В процессе уплотнения катки должны двигаться по укатываемой полосе челночно от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекрывая каждый след на 20-30 см. Первый проход необходимо начинать, отступив от края покрытия на 10 см. Края уплотняются после первого прохода катка по всей длине полосы. При наличии поперечных сопряжений и продольных «холодных» стыков уплотнение следует начинать с них. Для сопряжения слоя «с холодной» полосой необходимо, чтобы свой первый проход каток осуществлял по ранее уложенной полосе укладки, перекрывая свежеуложенный слой на ширину 20-30 см. Заканчивать уплотнение следует при температуре слоя 60-70°С.

Минимальный состав комплекса дорожных машин для укладки ЩМА: ^        - поливо - моечная автомашина;

-	автогудронатор;

-	а/укладчик;

-	каток гладковальцевый весом 7-10тн;

-	каток гладковальцевый весом 10-12тн;

-	автотранспорт для доставки смеси к месту укладки, в количестве

обеспечивающем непрерывный цикл работы комплекса. Для обеспечения безопасности производства работ и соблюдения технологических требований по открытию движения автотранспорта по отремонтированному участку, перед началом производства работ устанавливаются дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства в соответствии со схемой ограждения места работ, согласованной с ГИБДД

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ.

Контроль качества строительства покрытий из ЩМАС должен отвечать действующим правилам при устройстве конструктивных слоев из горячих асфальтобетонных смесей с учётом некоторых особенностей. При приготовлении щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси контролируют: качество " всех компонентов, температурный режим подготовки битума, температуру готовой смеси и её качество. Работу дозаторов минеральных материалов, битума и стабилизирующей добавки контролируют в установленном порядке, руководствуясь инструкциями по эксплуатации соответствующего оборудования.

При входном контроле определяют качество поступающих на АБЗ материалов в каждой партии по соответствующим паспортам, техническим свидетельствам и стандартам. Стабилизирующие добавки, применяемые в смесях, должны отвечать предъявляемым требованиям и соответствовать техническим спецификациям или свидетельствам поставщиков. Косвенным показателем качества применяемой добавки является стабильность показателя стекания вяжущего в выпускаемой смеси. Контроль осуществляет лаборатория АБЗ в соответствии с утверждённым технологическим регламентом.

При операционном контроле приготовления ЩМАС проверяют 2-3 раза в смену соблюдение температурного режима и качество смешения. Смесь при выходе из смесителя должна быть однородной, не содержать не покрытых битумом зёрен и сгустков битума. По внешнему виду она должна представлять собой чёрную блестящую массу и не изменять внешний вид в течение смены.

Для приёмочного контроля качества готовой смеси отбирают не менее одной пробы от каждой партии. Партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое на одной смесительной установке в течение смены, но не более 1200 т. При изменении состава ЩМАС и во всех сомнительных и спорных случаях для испытаний отбирают дополнительные пробы. При приёмосдаточных испытаниях пробы отбирают в соответствии с ГОСТ 12801-98 и определяют температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера, состав смеси, водонасыщение, предел прочности при сжатии при температуре 50°С и показатель стекания вяжущего.

При периодическом контроле дополнительно определяют пористость минеральной части, остаточную пористость, водостойкость при длительном водонасыщении, коэффициент внутреннего трения, предел прочности при сжатии при температуре 0 и 20°С и другие показатели, предусмотренные в технологическом регламенте. Периодический контроль осуществляют не реже 1 раза в месяц, а также при каждом изменении свойств материалов, применяемых для приготовления смеси.

Испытания щебёночно-мастичных асфальтобетонных смесей проводят в соответствии с ГОСТ 12801-98 и ТУ-5718.030.01393697-99. Образцы из ЩМАС формуют в цилиндрических формах диаметром 71,4 мм, применяя метод вибрирования с последующим прессованием. В форму между двумя вкладышами и уплотняемой смесью рекомендуется помещать бумажные прокладки. Температура смеси при приготовлении образцов должна соответствовать температуре, приведенной в табл.3.

Основным критерием качества приготовления смеси является точность соблюдения проектного состава. При этом особое внимание следует уделять контролю содержания битума и стабилизирующей добавки. Косвенным показателем содержания битума может служить величина водонасыщения в образцах, которые формуются на асфальтобетонном заводе, а показатель стекания вяжущего особенно чувствителен к содержанию стабилизирующей добавки в смеси.

Контроль качества щебёночно-мастичного асфальтобетона в покрытии- производят по показателю водонасыщения или остаточной пористости образцов-кернов, которые отбирают не раньше чем через сутки после укладки и уплотнения слоя. Определять коэффициент уплотнения покрытий из щебёночно-мастичного асфальтобетона не рекомендуется. Этот показатель является менее надёжным, так как характеризуется низкой повторяемостью и воспроизводимостью по ИСО 5725-2-94 (30) вследствие малой толщины контролируемого слоя и высокого содержания щебня в смеси. При переформовке ЩМА наблюдается не только высокий разброс значений плотности в параллельных образцах, но и заметно увеличивается дробимость в них щебня.

В процессе укладки смеси должны контролироваться:

-	температура смеси в кузове каждого автомобиля;

-	толщина устраиваемого слоя покрытия;

-	ровность и поперечные уклоны;

-	ширина покрытия;

-	качество устройства продольных и поперечных сопряжений полос;

-	соблюдение заданных режимов работы асфальтоукладчиков и

катков;

-	качество ЩМА в покрытии.

Толщина слоя измеряется по отобранным из покрытия образцам-кернам. Результаты замеров не должны отклоняться от проектных значений более чем на 20%.

Ровность и поперечный уклоны контролируются с помощью 3-метровой рейки. Шероховатость слоя износа ЩМА следует измерять методом «песчаного пятна» в соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» Коэффициент сцепления колеса автомобиля с увлажнённой поверхностью покрытия оценивается по ГОСТ 30413-96. Все результаты замеров заносятся в специальные карты контроля, которые входят в перечень приемо-сдаточной документации.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГУ «Калугадорзаказчик» №3

НА УСТРОЙСТВО ОДИНОЧНОЙ ШЕРОХОВАТОЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ С СИНХРОННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ

1.	Назначение

Устраивается при строительстве новых а/дорог, ремонте и содержании существующих дорожных покрытий с целью повышения коэффициента сцепления, а так же для создания профилактического слоя износа и повышения водонепроницаемости покрытия в период эксплуатации.

Рекомендуется применять на а/дорогах III-V технической категории.

2.	Условия применения

Устраивается в летний период, в сухую погоду при установившейся температуре воздуха в течение суток не менее 10°С. Календарные сроки выполнения работ с июня по август (включительно) для региона Калужской области.

Рекомендуется устраивать поверхностную обработку на вновь построенных или отремонтированных а/бетонных покрытиях и в процессе эксплуатации дорожных покрытий не старше 2х лет

На покрытиях старше 2-х лет не имеющих значительных разрушений и не потерявших несущей способности, перед устройством поверхностной обработки необходимо устройство выравнивающего слоя из горячей плотной асфальтобетонной смеси, средней толщиной 3-4см.

При значительных разрушениях существующего покрытия, наличии сетки трещин, колейности и пр., до устройства поверхностной обработки необходимо провести ремонт с усилением дорожной одежды.

На участках автодорог с резким изменением скоростного режима (полосы разгона и торможения), а также на виражах с радиусом поворота минимальным для данной категории автодороги, рекомендуется устраивать двойную шероховатую поверхностную обработку.

3. Технология производства работ

а) Подготовка покрытия:

-	очистка от пыли и грязи;

-	ремонт отдельных ям и трещин при их наличии (не рекомендуется выполнять ремонт ям и трещин с использованием литых а/бетонных смесей и струйно-инъекционным методом);

Непосредственное     устройство     шероховатой     поверхностной     обработки осуществляется в следующей последовательности:

-	предварительная очистка поверхности от пыли и грязи;

-	уточнение норм расхода материалов;

-

-	загрузка щебня и битумной эмульсии ЭБК 1 в Чипсиллер;

-синхронное распределение битумной эмульсии ЭБК1 и щебня на поверхность проезжей части;

-	уплотнение свежеуложенного шероховатого слоя;

-уход за свежеуложенной шероховатой поверхностной обработкой. Предварительная очистка поверхности дороги от пыли и грязи, проводимая для обеспечения качественного сцепления вяжущего с покрытием, выполняется специализированной машиной КДМ с капроновой, а в случае сильного загрязнения поверхности - с металлической щеткой и поливомоечным оборудованием. Покрытие очищается за два - пять проходов по следу.

Непосредственно перед распределением материалов необходимо проверить: -температуру битумной эмульсии ЭБК1 в баке вяжущего (+40°С - +90°С);

-	состояние фильтра вяжущего, форсунок гребенки; -высоту гребенки над поверхностью проезжей части.

Устройство шероховатой поверхностной обработки не должно начинаться и заканчиваться на закруглениях с радиусом менее 15-20 м.

Распределение битума не рекомендуется производить при сильном, больше 8 м/с, ветре (из-за деформации струи вяжущего).

Для обеспечения качества устройства поперечного стыка и предотвращения, избыточного распределения материалов последующего слоя на предыдущий на конец шероховатого слоя предыдущей захватки (0,3-0,7 м уложенного слоя) укладывается непромокаемый материал (промасленная бумага, толь или рубероид). Распределение материалов начинается над местом, где расположен непромокаемый материал. Сразу после распределения вяжущего и щебня над поперечным стыком непромокаемый материал убирается. Для уменьшения количества поперечных стыков необходимо производить распределение материалов без остановок машины, на всю длину захватки.

Для обеспечения качества устройства продольного стыка распределение битумной эмульсии со стороны стыка выполняется на 0,20 м - 0,25 м шире, чем распределение щебня (это достигается закрытием крайней заслонки щебня). При устройстве смежной полосы распределение битумной эмульсии выполняется с двойным перекрытием (наложением) на смежную полосу с шириной 0,20 м - 0,25 м и распределением щебня на получившийся стык. В зависимости от максимальной ширины распределения материалов машиной и ширины проезжей части в поперечнике дороги, определяются количество и ширина полос распределения по ширине асфальтобетонного покрытия.

Уплотнение свежеуложенного слоя производится сразу за проходом машины с синхронным распределением вяжущего и щебня 5-6 проходами самоходного катка на пневмоколесном ходу. Окончательное формирование слоя происходит под действием проходящего транспорта при ограничении скорости движения до 40 км/ч. Период формирования свежеуложенного слоя составляет не менее 10 сут.

Уход за свежеуложенной шероховатой поверхностной обработкой включает в себя следующие операции:

-	ограничение скорости движения до 40 км/ч;

-	регулирование движения транспорта по всей ширине проезжей части с помощью направляющих заборчиков;

-уборка (сметание) лишнего не прижившегося щебня щеткой КДМ, в течение периода формирования уложенного слоя, первое сметание через 15-20 часов после окончания работ, далее не реже 2-х раз в сутки.

Обнаруженные в ходе выполнения работ или в процессе формирования дефекты (не

сплошное распределение щебня по поверхности, полное отсутствие щебня на локальных участках или полосах) подлежат ремонту до окончания формирования слоя. Исправление дефектов выполняется либо повторной поверхностной обработкой с уменьшенной нормой расхода вяжущего, либо путём нанесения слоя вяжущего и щебня на локальные участки с применением установок типа УДР-1.

Для обеспечения безопасности производства работ и соблюдения технологических требований по открытию движения и соблюдению скоростного режима автотранспорта в период формирования уложенного слоя, перед началом производства работ устанавливаются дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства в соответствии со схемой ограждения места работ, согласованной с ГИБДД. На участках с интенсивным движением автотранспорта рекомендуется организовать дежурство постов ГИБДД во время  выполнения  работ и в течение периода формирования уложенного слоя.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУ «Калугадорзаказчик»

от __09.04.2009__ №_39_

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГУ «Калугадорзаказчик» №2

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯМ И ВЫБОИН НА ПОКРЫТИИ А/ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛОДНОЙ ВСЕСЕЗОННОЙ А/БЕТОННОЙ СМЕСИ (ХВАС)

1.	Назначение

ХВАС применяется для ликвидации выбоин и ям в верхних слоях а/бетонных покрытий на а/дорогах I-V технической категории, с интенсивностью движения автотранспорта не менее 500авт/сут.

Не рекомендуется использовать на участках постоянного режима разгона -торможения и разворота транспортных средств и в местах застоя воды на покрытии а/дороги.

2.	Условия применения

ХВАС используется в сухую погоду, при температуре воздуха от -10°С до +40°С. Особенно актуально применение данного вида а/бетонной смеси в период межсезонья дорожных работ, т.е. в конце зимы - весной, для оперативной ликвидации образующихся ям и выбоин, площадью не более 5м2.

3.	Технология производства работ

а)	Подготовка поврежденного места:

-	обрубка выбоины по контуру, с удалением разрушенной или ослабленной части кромки (несколько небольших выбоин, расположенных близко друг к другу, объединяют в одну общую карту площадью не более 5м2), обрубать все края выбоины необходимо строго вертикально

-	очистка выбоины от пыли и грязи, а в зимний период от снега и наледи с обязательной просушкой передвижными форсунками или тепловым копьём

-	подгрунтовка дна и краев выбоины при теплой погоде битумной эмульсией, а при холодной погоде праймером (битум + бензин)

б)	Заделка поврежденного места смесью:

-	укладка смеси в подготовленную выбоину с учетом запаса на уплотнение (15%-20% от глубины выбоины). Рекомендуемая толщина слоя смеси от 3 до 10см. При большей глубине выбоины её необходимо сначала заполнить щебнем фр.5^-20мм и уплотнить.

в)	Уплотнение смеси: - производится ручной виброплитой или катком от краев
выбоины к центру.

г)	Обработка битумной эмульсией или праймером контура отремонтированной
выбоины в местах соединения нового и старого материалов.

Примечание: при использовании смеси при отрицательной температуре воздуха, её необходимо не менее чем за сутки поместить в теплое помещение.

Движение по отремонтированному участку открывается сразу после укладки и уплотнения смеси.

Для обеспечения безопасности производства работ и соблюдения технологических
требований по открытию движения автотранспорта по отремонтированному участку, перед
началом производства работ устанавливаются дорожные знаки, ограждающие и
направляющие устройства в соответствии со схемой ограждения  места работ,
согласованной с ГИБДД.

УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУ «Калугадорзаказчик»

от __09.04.2009__ №_39_

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ГУ «Калугадорзаказчик» №4

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЯМ, ВЫБОИН И РАСКРЫТЫХ

ТРЕЩИН В ПОКРЫТИИ А/ДОРОГ СТРУЙНО-ИНЪЕКЦИОННЫМ МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ ТИПА УДР-1

1.	Назначение.

Применяется для ликвидации ям, выбоин и раскрытых трещин в покрытии а/дорог   III-V технической категории.

Не рекомендуется использовать на участках постоянного режима разгона  торможения и разворота транспортных средств и в местах застоя воды на покрытии а/дорог.

2.	Условия применения.

Используется в сухую погоду, в весенне-летний период, при установившейся температуре воздуха не ниже +10°С в дневное время суток и не менее +5°С в ночное время для ликвидации ям и выбоин площадью не более 1м и трещин шириной раскрытия не мене( 2- максимальных размеров используемого щебня.

3.	Технология производства работ.

а)	Подготовка поврежденного места:

продувка воздушной струей (при необходимости - механическая очистка выбоины или трещины от пыли и грязи) через насадку рабочего рукав установки;

-   подгрунтовка тонким слоем битумной эмульсии дна, стенок и краев выбоины; Допускается не производить обрубку краев выбоины.

б)	Заполнение выбоины или трещины щебнем, обработанным битумной эмульсией на
выходе из рабочего рукава установки, с превышением уровня существующего
покрытия на 0,5-1,0см. При ремонте глубоких выбоин (15-25см) необходимо
обеспечить превышение над существующим покрытием на высоту 10% от глубин!
выбоины.

в)	Нанесение защитного, тонкого слоя из щебня, не обработанного битумной
эмульсией по всей площади отремонтированной выбоины предварительно обработанной
битумной эмульсией. На участках с интенсивным движением присыпку необработанным
щебнем можно исключить, чтобы не допустить разнос щебня по проезжей части.

Движение   на отремонтированном участке открывается не ранее чем через 30мин. после выполнения работ.

При использовании битумной эмульсии ЭБК-1 её рабочая температура должна быть 40-60°С а применяемый щебень обязательно должен быть мытый, марки и прочности не менее 1000.

При использовании битумной эмульсии ЭБК-2 возможно применение не мытого щебня, но при этом движение транспорта разрешается не ранее чем через 24 часа после окончания работ.

Для обеспечения безопасности производства работ и соблюдения технологических требований по открытию движения автотранспорта по отремонтированному участку, перед началом производства работ устанавливаются дорожные знаки, ограждающие и направляющие   устройства в соответствии со схемой ограждения места работ, согласованной с ГИБДД.